CENTRO TESSILE

COTONIERO e

ABBIGLIAMENTO S.p.A.

| Gli schemi di Certificazione Ecologica di Prodotto e i marchi volontari Dott. Gabriella Alberti Fusi – Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA Milano – 30 giugno 2006 ALLEGATO – I Requisiti dell’ Oeko Tex Standard 100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASSE DI PRODOTTI: | I Bambino | II a contatto con la pelle | III senza contatto con la pelle | IV materiali decorativi |
| Valori di pH1 | 4.0-7.5 | 4.0-7.5 | 4.0-9.0 | 4.0-9.0 |
| Formaldeide [ppm] |  |  |  |  |
| Legge 112 | n.r.2 | 75 | 300 | 300 |
| Metalli pesanti estraibili [ppm] |  |  |  |  |
| Sb (Antimonio) | 30.0 | 30.0 | 30.0 |  |
| As (arsenico)3 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Pb (piombo)4 | 0.2 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Cd (cadmio) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Cr (cromo totale) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Cr (VI) | sotto il limite di rilevabilità6 |  |  |  |
| Co (cobalto) | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Cu (rame) | 25.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 |
| Ni (nichel)7 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Hg (mercurio)8 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Pesticidi [ppm] 8 |  |  |  |  |
| Totali (incluso PCP/TeCP)9 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Fenoli clorurati [ppm] |  |  |  |  |
| Pentaclorofenolo (PCP) | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2,3,5,6-Tetraclorofenolo (TeCP) | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

| 1 | I prodotti preliminari, ossia quei prodotti che nelle successive lavorazioni devono ancora subire trattamenti ad umido, possono avere un valore di pH tra 4.0 e 10.5; i prodotti in pelle ricoperti o laminati, appartenenti alla classe IV, possono avere un valore di pH compreso tra 3.5 e 9.0. |
| --- | --- |
| 2 | n.r. corrisponde, in accordo con il metodo della Legge Giapponese 112, a un valore inferiore a 0.05 unità di assorbanza, ossia < 20 ppm |
| 3 | Solo per le fibre naturali (incluso il legno) e gli accessori metallici. |
| 4 | E’ vietato l’uso del piombo e delle sue leghe. |
| 5 | Nessun requisito per gli accessori inorganici. |
| 6 | Limite di quantificazione: per Cr(VI) 0,5 ppm; per arilammine 20 ppm; per coloranti allergenici 50 ppm. |
| 7 | Sono inclusi i requisiti della EU-Guideline 94/27/EC. |
| 8 | Solo per fibre naturali. |
| 9 | L’elenco delle singole sostanze è riportata in Appendice 5 dello Standard 100. |

CENTRO TESSILE

COTONIERO e

ABBIGLIAMENTO S.p.A.

| Gli schemi di Certificazione Ecologica di Prodotto e i marchi volontari Dott. Gabriella Alberti Fusi – Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA Milano – 30 giugno 2006 ALLEGATO – I Requisiti dell’ Oeko Tex Standard 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASSE DI PRODOTTI: | I Bambino | II a contatto con la pelle |  | III senza contatto con la pelle |  |  | IV materiali decorativi |
| Plastificanti per PVC (ftalati) 10 [%] |  |  |  |  |  |  |  |
| DINP, DNOP, DEHP, DIDP, BBP, DBP9 Totali | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| Composti organici dello stagno [ppm] |  |  |  |  |  |  |  |
| TBT | 0.5 | 1.0 |  | 1.0 |  |  | 1.0 |
| DBT | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| ###### Altri residui chimici [ppm] |  |  |  |  |  |  |  |
| Ortofenilfenolo (OPP) | 50.0 | 100.0 |  | 100.0 |  |  | 100.0 |
| Coloranti |  |  |  |  |  |  |  |
| Dissociabili in arilammine9 | Non devono essere utilizzati 6 |  |  |  |  |  |  |
| Cancerogenici9 | Non devono essere utilizzati 6 |  |  |  |  |  |  |
| Allergenici9 | Non devono essere utilizzati 6 |  |  |  |  |  |  |
| Altri9 | Non devono essere utilizzati 6 |  |  |  |  |  |  |
| Benzeni e tolueni clorurati [ppm]9 | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0 |
| Sostanze biologiche attive | nessuna11 |  |  |  |  |  |  |
| Sostanze ignifughe9 |  |  |  |  |  |  |  |
| In generale | nessuna11 |  |  |  |  |  |  |
| PBB, TRIS, TEPA, pentaBDE, octaBDE | Non devono essere utilizzati |  |  |  |  |  |  |
| Solidità del colore (stingimento) |  |  |  |  |  |  |  |
| all’acqua | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |
| al sudore acido | 3-4 | 3-4 |  | 3-4 |  |  | 3-4 |
| al sudore alcalino | 3-4 | 3-4 |  | 3-4 |  |  | 3-4 |
| allo sfregamento a secco12, 13 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4 |
| alla saliva e sudore | solido |  |  |  |  |  |  |

| 10 | Per articoli ricoperti, stampe plastisol, imbottiture flessibili ed accessori in plastica. |
| --- | --- |
| 11 | Ad eccezione dei trattamenti accettati dall’Oeko-Tex (vedere elenco aggiornato sul sito http://www.oeko-tex.com). |
| 12 | Nessun requisito per gli articoli destinati al delavaggio. |
| 13 | Per pigmenti, coloranti al tino ed allo zolfo, si accetta un valore di solidità allo sfregamento a secco di 3. |

CENTRO TESSILE

COTONIERO e

ABBIGLIAMENTO S.p.A.

| Gli schemi di Certificazione Ecologica di Prodotto e i marchi volontari Dott. Gabriella Alberti Fusi – Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA Milano – 30 giugno 2006 ALLEGATO – I Requisiti dell’ Oeko Tex Standard 100 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASSE DI PRODOTTI: | I Bambino | II a contatto con la pelle | III senza contatto con la pelle |  | IV materiali decorativi |
| Emissione di sostanze volatili [mg/m3] 14 |  |  |  |  |  |
| formaldeide [50-00-0] | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |
| toluene [108-88-3] | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |
| stirene [100-42-5] | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 |
| vinilcicloesene [100-40-3] | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |
| 4-fenilcicloesene [4994-16-5] | 0.03 | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |
| butadiene [106-99-0] | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |
| cloruro di vinile [75-01-4] | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |
| idrocarburi aromatici | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |
| composti organici volatili | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |
| Prova dell’odore |  |  |  |  |  |
| in generale | nessun odore estraneo15 |  |  |  |  |
| SNV 195 65114 (modificata) | 3 | 3 |  | 3 | 3 |

| 14 | Per tappeti tessili, materassi, imbottiture ed articoli ricoperti per la maggior parte della loro superficie non utilizzati per abbigliamento. |
| --- | --- |
| 15 | Nessun odore di muffa, di sostanze aromatiche derivanti da processi di cracking, di pesce, di idrocarburi aromatici o profumi. |